|  | Verblendmauerwerk ohne Luftschicht mit Putzschicht |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vorbemerkung: |  |  |  |  |
|  | Dem Auftragnehmer obliegt die Pflicht der sorgfältigen Prüfung der Vorleistung auf Eignung für die von ihm zu erbringende Leistung. Zweischaliges Mauerwerk mit Putzschicht ist statisch-konstruktiv vergleichbar mit der zweischaligen Bauart mit Luftschicht, bzw. mit Wärmedämmung. Der Unterschied besteht darin, dass es sich hier um eine Konstruktion handelt, bei der Innen- und Außenschale ohne Dämmung den erforderlichen Wärmeschutz bringen müssen. Das bedeutet, zur Sicherung des geforderten Wärmeschutzes muss die Innenschale u. U. aus wärmedämmenden Baustoffen bestehen und / oder eine größere Wanddicke haben. Das würde auch dem sommerlichen Wärmeschutz nutzen. Die Lastabtragung übernimmt auch hier ausschließlich die Innenschale. Die Außenschale hat keine tragende Funktion. Innen- und Außenschale könnten wie bei Luftschichtmauerwerk aus unterschiedlichen Formaten errichtet werden. Zur Sicherung gegen Durchfeuchtung erfordert diese Bauart auf der Außenseite der Innenschale eine Putzschicht, vor der mit „Fingerspalt“ - Abstand die Außenschale errichtet wird. Bei einer verputzten Außenschale kann diese Putzschicht entfallen. Drahtanker müssen 3 mm dick sein. Die Außenschale sollte immer mit Fugenverstrich errichtet werden, also mauern und verfugen in einem Arbeitsgang – frisch in frisch – oder wie ausgeschrieben. Der dauerhaft funktionsfähige Schutz gegen Feuchtigkeit ist die erste wichtige konstruktive Maßnahme für eine zuverlässige Sicherung des Bestandes. |  |  |  |  |
| 1 | Liefern und Verlegen von Sperrschichten zur Sicherung gegen Feuchtigkeit im Bereich der Berührungspunkte zwischen Innen- und Außenschale, und zwar - am Fußpunkt der Verblendschale, - unter Sohlbänken, - über Stürzen und - in Fensterleibungen entsprechend DIN 1053, Abschnitt 8.4.3.1 f und Bild 10. Die Abdichtung muss DIN 18195 entsprechen, Dicke ca. 1,2 mm , und ist mit erforderlicher Überdeckung in ein Mörtelbett und bis Vorderkante Verblendmauerwerk zu verlegen. Die Sperrschicht ist mit leichtem Gefälle nach außen zu verlegen und an der Außenseite der Innenschale ausreichend - ca. 25 cm - hoch zuführen und zu befestigen. |  | qm |  |  |
| 2 | Liefern und verlegen von Sperrschichten wie vor, jedoch in Bahnen von . . . . . . . . . .. cm Breite |  | lfm |  |  |
| 3 | Herstellen von Sperrschichten wie vor entsprechend DIN 18195, jedoch nach Wahl des Bieters in Ausführungsart **) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | qm |  |  |
| 4 | Vorbereiten des Auflagers für Verblendmauerwerk zur Herstellung der Sicherung gegen Feuchtigkeit einschließlich Anordnung der Sperrschicht, wie vor, jedoch nach dem Verfahren **) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | qm |  |  |
| 5 | Herstellen von Klinker/Verblendmauerwerk als Außenschale von zweischaligem Mauerwerk mit, Putzschicht, mit „Fingerspalt“-Abstand, etwa 1,5 - 2 cm, Verblendschalendicke 11,5 cm , Verwendung von Mauermörtel der Gruppe ............. nach DIN 1053 als baustellengemischter bindemittelleimreicher Mörtel, / Werkmörtel *), **), ............................................................................... zu beziehen über: Klinker-Zentrale GmbH Im Hof 6, 51580 Reichshof-Erdingen Tel: +49(0)2297 91 10 0, Fax: +49(0)2297 71 10 E-Mail: info@klinker.de Klinker/Verblender-Format: (z. B. DF),: ..........., oder L: ................., B:.................., H:.................. Artikel-Nr.: ..................., Farbe: ......................... Oberflächenstruktur: ........................................... Druckfestigkeitsklasse: ..............................N/mm² Rohdichteklasse: ........................................kg/dm³ DIN-Kurzbezeichnung: (z. B.) KHLz28)........................................ Kalkulationspreis : .........................€/ 1000 Stck. Es wird nachträglich verfugt, (siehe Pos. .........) Hierzu sind alle Fugen flankensauber ca. 1,5 bis 2 cm tief auszukratzen. Die erforderlichen nichtrostenden Drahtanker gemäß DIN 1053. Werkstoff nach DIN 17 440, Werkstoffnummer 1.4401, 1.4571, komplett, werden hier als bauseitig vorhanden angenommen, d. h. sie sind vom Rohbauunternehmer bei Errichten der tragenden Innenschale mit einzubauen. Herstellen, liefern und einbauen von Teilstücken, die sofern erforderlich zu schneiden sind, und der Einbau von Formklinkern und Sonderformteilen in Größen bis ca. 30 x 30 cm, die nach gesonderter Position abgerechnet werden, werden nicht besonders vergütet. Gestellung und Vorhaltung aller notwendigen Arbeitsgerüste sind in jedem Fall in den Einheitspreisen enthalten. Gewünschter Mauerwerksverband:(z. B. „Wilder Verband“, siehe Anlage), oder: ............................. ................................................................................ |  | qm |  |  |
| 6 | Herstellen von Klinker/Verblendmauerwerk mit Putzschicht wie vor, Außenschale 11,5 cm dick, für farblich abweichende Flächen, sonst in gleicher Ausführungsart, es wird nachträglich verfugt, jedoch aus : Klinker/Verblender-Format: (z. B. DF), oder: ...................... L: .........., B:..........., H:.................. Artikel-Nr.: ..................., Farbe: ......................... Oberflächenstruktur: ........................................... Druckfestigkeitsklasse: ..............................N/mm² Rohdichteklasse: ........................................kg/dm³ DIN-Kurzbezeichnung: (z. B.) KHLz 28) ............ |  | qm |  |  |
| 7 | Lieferung und Einbau der benötigten Drahtanker bzw. der benötigten Dübelanker für die Verankerung der Klinker/Verblendmauerwerksschale als bauaufsichtlich zugelassene Dübelanker aus V4A-Stahl, einschließlich Zubehör, Type: ....................., bzw. Type: .................. Die einwandfreie Funktion der eingebohrten Anker hinsichtlich der vorgeschriebenen Auszugkräfte ist von der Bauleitung zu prüfen und zu protokollieren. Anzahl der Anker je Flächeneinheit bzw. je lfm Randlänge nach Vorgabe bzw. nach DIN 1053, Abschnitt 8.4.3. Dicke der Anker abhängig vom Schalenabstand, bzw. Tab. 11.(In der Regel bei zweischaligem Mauerwerk mit Putzschicht 3 mm) |  | Stück |  |  |
| 8 | Liefern und Einbau von Verblendschalenankern wie vor, jedoch für Schalenabstände bis ca. 7 cm |  | Stück |  |  |
| 9 | Liefern und Einbau von Verblendschalenankern für Verwendung in bauseitig in die tragende Innenschale eingebauten Ankerschienen. Anordnung je qm Flächeneinheit gemäß Angabe bzw. Norm. Hersteller:......................................, Typ: ................................................ |  | Stück |  |  |
| 10 | Liefern und Einbau von Verblendschalenankern wie vor, jedoch für einen größeren Verblendschalenabstand nach besonderer Anordnung der Bauleitung für einen Schalenabstand bis ca. 20 cm und unter Verwendung von speziellen Ankern mit bauaufsichtlicher Zulassung: Hersteller: ................................................. , Typ: ........................................................... |  | Stück |  |  |
| 11 | Herstellen von Klinker/Verblendmauerwerk mit Putzschicht wie vor, Außenschale 11,5 cm dick, für farblich abweichende Flächen, sonst in gleicher Ausführungsart, es wird nachträglich verfugt, jedoch aus : Klinker/Verblender Format: (z. B. DF), oder: ...................... L: .........., B:..........., H:.................. Artikel-Nr.: ..................., Farbe: ......................... Oberflächenstruktur: ........................................... Druckfestigkeitsklasse: ..............................N/mm² Rohdichteklasse: ........................................kg/dm³ DIN-Kurzbezeichnung: (z. B.) KHLz 28) ............ |  | qm |  |  |
| 12 | Herstellen von Klinker/Verblendmauerwerk wie vor beschrieben, als zweischaliges Mauerwerk mit Putzschicht, Dicke der Außenschale jedoch  9 cm  11,5 cm, einschließlich Ausführung des nach DIN 1053 vorgeschriebenen Fugenverstriches – Verfugen frisch in frisch -, aus Klinkern/Verblendern zu beziehen über: Klinker-Zentrale GmbH Im Hof 6, 51580 Reichshof-Erdingen Tel: +49(0)2297 91 10 0, Fax: +49(0)2297 71 10 E-Mail: info@klinker.de Klinker/Verblender Format: (z. B. DF),: ................. , oder L: ................., B:.................., H:....................... Artikel-Nr.: ..................., Farbe: ......................... Oberflächenstruktur: ........................................... Druckfestigkeitsklasse: ..............................N/mm² Rohdichteklasse: ........................................kg/dm³ DIN-Kurzbezeichnung: (z. B.) KHLz28)........................................ Kalkulationspreis : .........................€/ 1000 Stck. Ohne Drahtanker, die in gesonderter Position abgerechnet werden, |  | qm |  |  |
| 13 | Herstellen von Klinker/Verblendmauerwerk wie vor, als zweischaliges Mauerwerk mit Putzschicht, Außenschale jedoch in 1 – Stein – Dicke, (d. h. bei Verwendung eines Formates wie z. B. DF, NF, oder 2DF: 24 cm) aus Klinkern/Verblendern zu beziehen über: Klinker-Zentrale GmbH Im Hof 6, 51580 Reichshof-Erdingen Tel: +49(0)2297 91 10 0, Fax: +49(0)2297 71 10 E-Mail: info@klinker.de Klinker/Verblender Format: (z. B. DF),: ........................., oder L: ...................., B:..................., H:....................... Artikel-Nr.: ..................., Farbe: ......................... Oberflächenstruktur: ........................................... Druckfestigkeitsklasse: ..............................N/mm² Rohdichteklasse: ........................................kg/dm³ DIN-Kurzbezeichnung: (z. B.) KHLz28)........................................ Kalkulationspreis : .........................€/ 1000 Stck. Es wird nachträglich verfugt, (siehe Pos. .........) |  | qm |  |  |
| 14 | Herstellen der Verankerung der ................ cm dicken Ziegel-Außenschale abweichend von der üblichen Verankerungsart unter Verwendung von Spezialankern und nach Zeichnung Nr. ................, Hersteller: .............................................................., Ankertyp:................................................................, als Dübelanker: .................................................. *), als Anker zur Verwendung in vorhandenen Ankerschienen nach dem System:.........................*) |  | Stück |  |  |
| 15 | Herstellen von ornamental gestaltetem Verblendmauerwerk aus Klinkern/Verblendern im Format ..................... mm nach Zeichnung ..............., sonst wie vor, jedoch ohne Verankerung, nach besonderer Angabe bzw. Absprache einschließlich Lieferung des Materials als Zulage |  | qm |  |  |
| 16 | Herstellen von Klinker/Verblendmauerwerk wie vor, jedoch aus gestalterischen Aspekten als Ziermauerwerk nach besonderen Zeichnungen Nr.: ............. , ................. , ......... mit im Wechsel anzuordnenden kleineren Flächen aus andersfarbigen Klinkern und im Format :...................., ohne Verankerung, einschließlich Lieferung des Materials, als Zulage |  | qm |  |  |
| 17 | Herstellen von Klinker/Verblendmauerwerk wie vor als Ziermauerwerk nach Zeichnung ................. bzw. nach Angabe mit in Höhe der Decken oder in vertikalen Abständen von ............. m anzuordnenden, ..........Schichten hohen durchlaufenden Bändern aus Klinkern/Verblendern im Format ......./........../........ mm, Farbe ........, Artikel-Nr.: ......... als sog. „Deutsches Band“, einschließlich Lieferung des benötigten Materials als Zulage |  | qm |  |  |
| 18 | Liefern und Vorhalten eines Arbeitsgerüstes für die Ausführung von Klinker/Verblendmauerwerk, Höhe bis 8,0 m, Vorhaltezeit bis ca. 8 Wochen. |  | qm |  |  |
| 19 | Liefern und vorhalten eines Arbeitsgerüstes wie vor, jedoch Höhe bis ca. 12 m |  | qm |  |  |
| 20 | Herstellen von Klinker/Verblendmauerwerk der vorgenannten Positionen für Verblendschalen bis 11,5 cm Dicke unter Verwendung von Werk-Trockenmörtel als Vormauermörtel. Fabrikat: (z. B. Quick-Mix, Sakret oder gleichwertig **)............................................................... Farbe: .........................., Type: .................................... Mörtelgruppe (II *) oder II a *) ..................... nach DIN 1053 Der Mörtel ist entsprechend der Herstelleranweisung kellengerecht anzumischen. Die Konsistenz des Mörtels darf während der Verarbeitung nicht verändert werden. Es ist vollfugig zu mauern. Überquellender Mörtel ist abzustreichen. Fehlstellen sind auszufüllen. Nach kurzer Ansteifungszeit ist der noch verformbare Mörtel mit einem geeigneten Werkzeug (Wasserschlauch, Holzspan o. ä.) zu verstreichen. Der Verstrich ist bei gleichem Ansteifungsgrad des Mörtels durchzuführen. Ausführungsart nach Musterfläche. Mehrpreis / Minderpreis **): |  | qm |  |  |
| 21 | Herstellen von Klinker/Verblendmauerwerk wie Pos.. . . . . jedoch Dicke der Verblendschale bis . . . . . . . . . . cm. Mehrpreis / Minderpreis **): |  | qm |  |  |
| 22 | Herstellen von Klinker/Verblender-Pfeilermauerwerk unter Verwendung von Verblendklinkern und Mauermörtel wie vor: Querschnitt 24 / 11,5 cm |  | lfm |  |  |
| 23 | Herstellen von Klinker-Pfeilermauerwerk wie vor, jedoch im Querschnitt 24 / 24 cm |  | lfm |  |  |
| 24 | Herstellen von Klinker/Verblender-Pfeilermauerwerk wie vor, jedoch im Querschnitt 24 / 37,5cm |  | lfm |  |  |
| 25 | Herstellen von Klinker/Verblender-Pfeilermauerwerk wie vor , jedoch unter Verwendung von Mauermörtel der Gruppe II a *), Gruppe III *), als Zulage |  | lfm |  |  |
| 26 | Liefern und Einbauen von Gerüstankern, Verankerung in der tragenden Innenschale, System Halfen oder gleichwertig, Länge aus Dicke der Außenschale , Schalenabstand und notwendige Verankerungstiefe = ...................... cm, Hersteller: .. . . . . . . . . . . . **) Type: .................................., **) |  | Stück |  |  |
| 27 | Bewegungsfugen im Verblendschalen-Mauerwerk zur Sicherstellung der freien Beweglichkeit der Außenschale in einer Dicke von ................. mm anlegen und fluchtgerecht hochführen. Nach Fertigstellung und Verfugen des Verblendmauerwerks sind die Fugen - von Fremdkörpern zu säubern und - nach Einbringen einer geschlossenzelligen Rundschnur in erforderlicher Tiefe und nach Vorgrundierung der Fugenflanken mit einer Fugendichtung nach DIN ...................., Fabrikat ....................., zu verschließen. |  | lfm |  |  |
| 28 | Bewegungsfugen wie vor anlegen und hochführen, jedoch nach dem Verfugen mit Dichtfugenband - Fabrikat: ............................................... - Type: ................................................... - Farbe: ................................................... flächenbündig zu verschließen. |  | lfm |  |  |
| 29 | Bewegungsfugen wie vor, jedoch mit einem Steckprofil/ Pilzprofil - Fabrikat: ............................................... - Type: ................................................... - Farbe: ................................................... zu verschließen |  |  |  |  |
| 30 | Öffnungen im 11,5 cm dicken Klinker/Verblendmauerwerk aller Größen anlegen, hochführen und für die Überdeckung mit Stürzen bzw. mit Abfangkonstruktionen vorbereiten, Anrechnung der Öffnungen gemäß VOB. Öffnungen bis zu einer Größe von . . . . . . . . . . . . qm werden übermessen. Bei allen Öffnungen hat der Feuchtigkeitsschutz einen besonderen Stellenwert. als Zulage zum Klinker-Verblendmauerwerk |  | qm |  |  |
| 31 | Öffnungen wie vor, jedoch im bis zu 24 cm dicken Klinker/Verblendmauerwerk aller Größen anlegen, hochführen und für die Überdeckung mit Stürzen bzw. mit Abfangkonstruktionen vorbereiten, als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk |  | qm |  |  |
| 32 | Öffnungen im Klinker/Verblendmauerwerk bis 11,5 cm Dicke mit einem scheitrechten Sturz als „Grenadiermauerwerk“ auf Lehrschalung übermauern. Format: (z. B. NF) ..................... Es ist eine Überhöhung („Stich“) von etwa 1 % bis maximal 1,5 % der lichten Weite anzuordnen Abgerechnet wird die Sturzlänge zwischen den Leibungen. (Die Überdeckung von Öffnungen mit scheitrechten, auf Lehrschalung gemauerten Stürzen kann nur bis Öffnungsbreiten von maximal 1,51 m erfolgen. Bei größeren Öffnungen sind vorgefertigte Elemente zu verwenden.) Format: ................. als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk. |  | lfm |  |  |
| 33 | Öffnungen wie vor, jedoch in 24 cm dickem Klinker/Verblendmauerwerk mit einem scheitrechten Sturz auf Lehrschalung gemauert überdecken. Format: . . . .. . . . ... . .. . (Die Überdeckung von Öffnungen mit scheitrechten, auf Lehrschalung gemauerten Stürzen kann nur bis Öffnungsbreiten von maximal 1,51 m erfolgen. Bei größeren Öffnungen sind vorgefertigte Elemente zu verwenden.) Format: ................. Abgerechnet wird die Sturzlänge als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk. |  | lfm |  |  |
| 34 | Öffnungen im 11,5 cm dicken Klinker/Verblendmauerwerk bis 24 cm hoch wie vor überdecken, jedoch unter Verwendung eines 24 cm hohen vorgefertigten Elementes mit Ziegelverblendung und ebenfalls in Grenadier-Mauerwerk hergestellt, einschl. Lieferung der Stürze. Abgerechnet wird die Sturzlänge als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk. |  | lfm |  |  |
| 35 | Öffnungen im 24 cm dicken Klinker/ Verblendmauerwerk wie vor überdecken, jedoch unter Verwendung eines 24 cm hohen vorgefertigten Elementes mit Ziegelverblendung und im Blockverband hergestellt, einschl. Lieferung der Stürze. Abgerechnet wird die Sturzlänge als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk. |  | lfm |  |  |
| 36 | Öffnungen im 11,5 cm dicken Klinker/Verblendmauerwerk wie vor überdecken, jedoch unter Verwendung eines 36,5 cm hohen vorgefertigten Elementes mit Ziegelverblendung und ebenfalls in Verband-Mauerwerk hergestellt, einschl. Lieferung der Stürze. Abgerechnet wird die Sturzlänge als Zulage zum Verblendmauerwerk |  | lfm |  |  |
| 37 | Öffnungen im 24 cm dicken Klinker/Verblendmauerwerk wie vor überdecken, jedoch unter Verwendung eines 36,5 cm hohen vorgefertigten Elementes mit Ziegelverblendung und ebenfalls in Verband-Mauerwerk hergestellt, einschl. Lieferung der Stürze. Abgerechnet wird die Sturzlänge als Zulage zum Verblendmauerwerk |  | lfm |  |  |
| 38 | Herstellen von Fensterumrandungen als sog. „Gewände“, gemauert aus Klinkern/Verblendern im gleichen Format wie das Verblendmauerwerk und gleichzeitig damit, in Abmessung und Profil nach Zeichnung Nr.: . . . . . . . . ., . . . . . . . ., . . . . . . . ., einschließlich Lieferung des benötigten Materials, Querschnittsmaß: ............. x ............. x ........... cm. Hierbei ist darauf zu achten, dass Sturz und Sohlbank gemäß Detailzeichnung . . . . . ., . . . . . . . . . ., . . . . . . . . in das Gewände integriert sind, als Zulage zum Verblendmauerwerk |  | lfm |  |  |
| 39 | Lieferung von Gewände-Fertigteilen für Fenster- oder Türöffnungen aus Fertigteilen mit Ziegelverblendung, Querschnittsmaß: ............. x ............. mm einschließlich Montage und Verankerung nach Zeichnung Nr.: , in fix und fertiger Arbeit. Abgerechnet wird die Länge der einzelnen Elemente. Als Zulage zum Verblendmauerwerk. |  | lfm |  |  |
| 40 | Rollschichtmauerwerk 11,5 cm hoch als Mauerabschluß, als Sockel oder als erhaben gemauerter Fries aus Klinkern/Verblendern im Format (z. B. NF) ........ ...... *) oder aus Formklinkern im Sonderformat nach Katalog bzw. Type: ............ *) ............../............./............. mm, herstellen Als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk |  | lfm |  |  |
| 41 | Rollschichtmauerwerk herstellen wie vor, jedoch aus Formklinkern Format: (z.B. DF): ............. / .............. / ...........mm Laut Skizze: ..............., nach Zeichnung: ......................, Als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk: |  | lfm |  |  |
| 42 | Formklinker für Ziermauerwerk, Mauerabschlüsse, Mauerecken, Gesimse, Fenster- und Türleibungen liefern und als Einzelstücke nach Angabe und laut Zeichnung Nr.: .............einbauen. Normformat, (z. B. NF): ................................... Sonderformat, nach Type .................., einschließlich Einbau und Verankerung. Als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk: |  | Stück |  |  |
| 43 | Herstellen von Fenstersohlbänken aus Rollschichtmauerwerk mit Klinkern/Verblendern im Format, (z. B. DF) : .................., Leibungstiefe: ca. ..............cm, einschl. Herstellen der seitlichen Anschlüsse im Bereich der Leibung und Ausmauern der Unterlage zur Erzielung der gewünschten Schräge sowie Herstellen des Anschlusses am Fenster - Blendrahmen - Unterteil, sowie Herstellen der notwendigen Dichtung gegen Feuchtigkeit, Als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk |  | lfm |  |  |
| 44 | Herstellen von Fenstersohlbänken aus Rollschichtmauerwerk, 11,5 cm hoch, 24 cm tief, im Gefälle nach Angabe, sonst wie vor, aus Klinkern/Verblendern im Format: (z. B. NF): ................................ Als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk |  | lfm |  |  |
| 45 | Herstellen von Fenstersohlbänken aus Formklinkern, Leibungsiefe ca. ...................cm, Nach Zeichnung Nr.: ..................................... Als Zulage zum Klinker/Verblendmauerwerk |  | lfm |  |  |
| 46 | Liefern und Einbau von Konsolankern für die Abfangung des bis zu 11,5 cm dicken Klinker/Verblendmauerwerks nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl, Werkstoff - Nr: 1.4571 / 1.4401 - A4 - E225. Befestigung mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbundankern an bauseitig erstellter tragfähiger Betonkonstruktion, Anker - Typ: ................................................, Lieferant:......................................................, für einen Abstand der Verblendschale von:...................................cm Belastung je Anker: .........................................KN Die Abnahme der eingebauten Konsolen ist von der Bauleitung vorzunehmen und zu protokollieren. |  | Stück |  |  |
| 47 | Liefern und Einbau von Konsolankern wie vor, jedoch Montage an bauseitig vorhandenen Ankerschienen einschl. Zubehör. |  | Stück |  |  |
| 48 | Liefern und einbauen von Konsolankern wie vor, jedoch höhenjustierbar, einschl. Zubehör. |  | Stück |  |  |
| 49 | Liefern und Einbau einer Abfangung für Klinker/Verblendmauerwerk aus nichtrostendem Edelstahl wie vor, jedoch mit durchlaufendem Auflagerwinkel für einen Abstand der Verblendschale von der tragenden Konstruktion von: ....................... cm, Dicke der Verblendschale:............................ cm, Belastung je lfm Abfangung: ........................KN, Abstand der Konsolanker: .............................m, Belastung je Konsolanker: ............................KN. Befestigung der Abfangung mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbundankern an der bauseitig erstellten tragfähigen Beton- Unterkonstruktion. Die Abnahme der eingebauten Konsolen ist von der Bauleitung vorzunehmen und zu protokollieren. |  | lfm |  |  |
| 50 | Liefern und einbauen einer kompletten Abfangung wie vor, jedoch Befestigung der Konsolen an bauseitig vorhandenen Ankerschienen mittels Hammerkopfschrauben, Type: ......................., einschl. Zubehör. |  | Stück |  |  |
| 51 | Liefern und Einbau von losen Rollschichtschlaufen als Aufhängeschlaufen für die Herstellung von Grenadierstürzen zur Übermauerung von Öffnungen im 11,5 cm dicken Klinker/Verblendmauerwerk oder als unterer Abschluss von Abfangungen. Die Rollschichtschlaufen, z. B. System Halfen, werden passend zu den durchlaufenden Auflagerwinkeln geliefert und in diese eingehängt. Die ............ cm dicke „Grenadierschicht“ wird auf Lehrschalung gemauert, nachdem die Rollschichtschlaufen in die Auflagerwinkel eingehängt wurden. Anzahl der Rollschichtschlaufen je lfm: ................ Stück, Herstellen des Sturzmauerwerks komplett: |  | lfm |  |  |
| 52 | Liefern und Einbau von Fenstersturzwinkeln für die Unterstützung der Übermauerung von Öffnungen aus nichtrostendem Edelstahl wie vor beschrieben: Type. .................., Schenkellänge ........../............ mm Materialstärke: ............. mm Einschließlich Vorhalten der Montagestützung. |  | lfm |  |  |
| 53 | Liefern und Einbauen von höhenjustierbaren Konsolankern aus nichtrostendem Edelstahl wie vor beschrieben zum Anbringen von vorgefertigten Elementen mit Ziegelverblendung (Verblendstürze) nach Zeichnung Nr.: ......... und im Abstand von .......... m nach Zeichnung Nr.: .......... und statischer Berechnung mittels bauaufsichtlich zugelassener Verbundanker / Dübel an bauseitig erstellter Unterkonstruktion (Beton) montieren. Die Abnahme der montierten Elemente ist von der Bauleitung durchzuführen und zu protokollieren. |  | Stück |  |  |
| 54 | Liefern und einbauen von höhenjustierbaren Konsolankern wie vor, jedoch mittels Hammerkopfschrauben an bauseitig einbetonierten Ankerschienen montieren Fabrikat: ............................, Type: ....................... |  | Stück |  |  |
| 55 | Liefern und Einbau von Fertigteilen mit Ziegelverblendung (Verblendstürze) mit Grenadierschicht nach Systemskizze ........................ aus Klinkern/Verblendern in den für das Verblendmauerwerk vorgesehenen Formaten, z. B. 11,5/24 cm im Querschnitt groß, einschl. der notwendigen Befestigungsvorrichtungen zur Montage an Konsolankern |  | lfm |  |  |
| 56 | Liefern und Einbauen von vorgefertigten Elementen mit Ziegelverblendung wie vor, jedoch Querschnitt: .................. x ......................... cm |  | lfm |  |  |
| 57 | Liefern und Einbauen von vorgefertigten Elementen mit Ziegelverblendung wie vor, jedoch statt Grenadiermauerwerk mit angesetztem Lagerschichtmauerwerk passend zum Mauerverband der übrigen Verblendung, Querschnitt: ............ x ............... cm |  | lfm |  |  |
| 58 | Liefern und einbauen von vorgefertigten Elementen mit Ziegelverblendung als Fenstersohlbänke im Querschnitt: ............ x ...........cm bzw. Profil nach Zeichnung Nr.: .............. mit angeformter hinterer Aufkantung und für Verlegung mit ........... cm Überstand, mit vorderer unterer Wassernase |  | lfm |  |  |
| 59 | Liefern und Einbau von vorgefertigten Elementen mit Ziegelverblendung als Fenstersohlbänke oder für Verwendung als Mauerabdeckung in verschiedenen Querschnitten, nach Zeichnung Nr.: .................... Querschnitt ............ x ............... cm als Rechteckprofil für Verlegung ohne*/ mit *) Überstand |  | lfm |  |  |
|  | Endsumme: |  |  |  |  |

Besondere Vereinbarungen:.........................................................

Gesamtsumme:	=====================

Das Angebot hat . . . . . . . . . . . . . . Tage Gültigkeit.

. . . . . . . . . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Der Anbieter: ...................